Des panneaux de coton en sous-toiture

- La laine de coton constitue un très bon isolant sous forme de ouate en “vrac” à souffler dans les combles, de rouleaux ou de panneaux semi-rigides pour les murs ou, comme ici en sous-face de toiture.

- Semi-biosourcé, l'isolant en laine de coton est issu de la récupération de fibres textiles, chute de produits industriels ou de vêtements récupérés, lavés puis effiloché. Il valorise le recyclage et économie circulaire. Une part de 20 % de laine de mouton peut y être ajoutée. Les panneaux intègrent du polyester pour assurer leur rigidité. Des adjuvants d'ignifugation et contre les insectes xylophages sont également présents. Excellent régulateur d'humidité, le coton est donc très sensible à celle-ci : il doit bénéficier d'une parfaite étanchéité à l'eau dans toutes ses formes de pose. Pour l'isolation d'une couverture, il doit idéalement être protégé par un écran de sous-toiture.

Un bon isolant thermique et acoustique

- Le caractère fibreux du coton garantit un emprisonnement optimal de l'air (le meilleur des isolants). Il lui procure aussi de bonne propriété d'isolation acoustique à un effet masse-ressort qui atténue la transmission des ondes sonores et donc le bruit. Au niveau thermique et sous réserve de bénéficier d'une certification Acermi, le coton peut afficher un lambda (conductivité thermique) 0,041 en vrac et de 0,037 en panneaux, ce qui le place parmi les isolants fibreux les plus performants du marché. Des panneaux de 150 mm d'ép. en sous-toiture permettent d’atteindre la résistance thermique de 4 exigée par la réglementation thermique (RT) 2012. Ici, vu l'épaisseur des chevrons, deux couches de panneaux de 10 cm d'épaisseur, soit 20 cm au total, sont nécessaires. Elles permettent d’atteindre une résistance thermique de 5,4 pour une meilleure isolation.

isolation

start

— Jacky Michaud 2021/01/05 13:21