Dalle en terre battue

- Une maison en paille est très bien isolée mais est faite avec des matériaux plutôt léger donc il manque un peu d’inertie thermique dans la maison. L’inertie thermique est apportée par des matériaux lourds et sert à maintenir une température constante dans la maison. Pour apporter de l’inertie, on fait une dalle en terre battue qui sera recouverte par une dalle en chaux. Voilà comment on a procédé pour la terre battue : Nous avons fait un coffrage contre les poteaux à l’extérieur, avec des planches de 23 cm de hauteur.

- On a mis deux couches de terre, une de 10cm d’épaisseur, puis une de 5cm. On a utilisé la terre de notre terrain (argile), j’ai utilisé le tracto-pelle pour remplir progressivement les brouettes, que mon père, mes beaux-parents, mon oncle ont déchargé directement sur le plancher (plaques d’OSB).

- Ensuite on a cassé les grosses mottes pour aplanir plus facilement, on a tout essayé, la masse, la bêche et même la motobineuse.

- Avec des maillets en bois et à la force de nos petits bras, nous avons tassé les couches de terre successivement.

- On attend que la dalle sèche et ensuite on bouchera les fissures avec de la terre un peu liquide.

Start

— Michaud Jacky 2019/03/02 16:54